
Приложение 4

к аукционной документации

 Техническое задание.
Бумага белая  А4, бумага белая  А3, 80 г/м 2, белизна - CIE 146 %,

яркость - не менее 94% ISO, антистатичная, 500 листов в пачке.

Количество  бумага белая А4 – 400 пачек.
Количество  бумага белая А3 – 10 пачек.
	Показатель
	Ед. изм.
	Стандарт
	Количество

	Плотность
	g/m2
	ISO 536
	80

	Толщина
	mkm
	ISO 534
	106

	Жесткость L&W MD
	mN
	ISO 2493
	125

	Жесткость L&W CD
	mN
	ISO 2493
	55

	Шероховатость поверхности по BENDTSEN 
	ml/min
	ISO 8791-2
	220

	Пористость по BENDTSEN
	ml/min
	ISO 8791
	850

	Впитываемость по Cobb(60)
	mg
	ISO 535
	25

	Абразивность
	mg
	
	max 20

	CIE Белизна
	
	ISO 11475
	146

	Белизна (D65/10)
	%
	ISO 2470
	103,5

	Белизна
	%
	ISO 2470
	96

	Непрозрачность
	%
	ISO 2471
	92

	Влажность
	%
	ISO 287
	4,6

	Зольность
	%
	ISO 2144
	Min 18

	Стойкость поверхности к выщипыванию
	
	T 459
	Min 12

	Сорность
	Piece/m2
	
	max 30


Допуск на отклонение размеров листа – ± 0,5 мм;

Допуски по косине листа бумаги – 0,5 мм;

Бумага должна быть сертифицирована по стандарту ISO 9706-2000 (рекомендована для архивного хранения), по европейскому стандарту DIN EN 12281 «Бумага для печати и деловая бумага. Требования к копировальной бумаге для сухой печати тонирующим составом».

Бумага должна быть сертифицирована по стандарту FSC, сертификат  FSC SW-COC-001815.

Отбеливание без использования элементарного хлора (ECF).

Требования к поставляемому товару:
   Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным. Качество товара соответствует характеристикам, установленным для поставляемых товаров. 
Упаковка товара обеспечивает его сохранность при транспортировке, погрузо-разгрузочных работах, а также при последующем хранении. Упаковка не содержит вскрытий, вмятин, порезов.

   Поставка, погрузочно-разгрузочные работы производятся за счет и силами Поставщика на склад Заказчика.

   Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев.
Приемка товара по качеству:
    После приемки товара в полном объеме заказчик имеет право в течение 3 (трех) рабочих дней осуществить технический контроль и/или испытания для подтверждения соответствия поставленного товара требованиям настоящего контракта, в том числе, в случае необходимости, провести платную экспертизу качества поставленного товара. В случае установления экспертизой несоответствия поставленного товара требованиям настоящего контракта, поставщик возмещает расходы, связанные с проведением такой экспертизы.
    Заказчик, в случае выявления несоответствия товара требованиям настоящего контракта, вправе потребовать от поставщика проведения дополнительных мероприятий, необходимых для устранения несоответствий, без каких-либо дополнительных затрат со стороны заказчика. При этом заказчиком составляется акт устранения недостатков. Поставщик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения указанного акта устранить выявленные недостатки за свой счет.
      В случае невозможности устранения недостатков поставщик обязан вывезти товар ненадлежащего качества своим автотранспортом и заменить его товаром надлежащего качества. В таком случае срок приемки товара по качеству для вновь поставленного товара начинает исчисляться с момента  повторной поставки товара надлежащего качества.
      Некачественный товар считается не поставленным. Заказчик вправе завершить приемку товара по качеству досрочно.
      Осуществление приемки товара по качеству не лишает заказчика права в будущем предъявлять поставщику претензии по качеству товара, возникающие в процессе его эксплуатации.
      После завершения приемки товара по количеству и по качеству в полном объеме заказчик подписывает товарную накладную, один экземпляр которой передает поставщику. 

      В случае отказа или уклонения одной из сторон от подписания товарной накладной, указанная товарная накладная подписывается одной из сторон с отметкой об отказе от подписания другой стороной.
      Товар считается принятым заказчиком с момента подписания им товарной накладной.
      Подписание Акта приемки Товара проводится после принятия положительного решения о соответствии товара требованиям настоящих технических условий уполномоченным лицом Заказчика.

Требования к гарантийному обслуживанию:
     Гарантийный срок – период, в течение которого в случае обнаружения в товаре недостатков, поставщик обязан удовлетворить требования заказчика, установленные законодательством Российской Федерации и контрактом.
    Поставщик обязан предоставить гарантию на поставляемый товар сроком не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента приемки товара по качеству.
    Поставщик обязан также представить документы, подтверждающие гарантию фирмы-производителя на товар сроком действия не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента приемки товара по качеству. При этом срок гарантии поставщика не может быть меньше, чем срок гарантии производителя на поставляемый товар.
    Под гарантийным обслуживанием подразумевается замена поставленного товара при обнаружении брака в течение гарантийного срока.
    На товар, переданный поставщиком, взамен товара, в котором в течение гарантийного срока были обнаружены недостатки, устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененный.
    В гарантийный период время устранения обнаруженных недостатков должно составлять не более 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от заказчика любым доступным способом уведомления о недостатках.
Функциональные характеристики (потребительские свойства):
    Поставляемый товар должен быть пригоден для целей, для которых товары такого рода обычно используются, предназначен для страны заказчика с распространением полной гарантии производителя.

